303环保界面剂

产品简介

南浆303环保型乳液界面剂采用有机高分子合成树脂乳液改性加工而成，具有良好的耐水、耐湿热和优良的抗冻融性，可在潮湿环境下使用，操作简便，不含苯系物、甲醛等有害物质。

产品用途

本品主要适用于内外墙批刮腻子、混凝土界面处理、混凝土基层抹灰。

使用方法

1、基层处理：基层表面的杂物、疏松基体应提前清除，且无粉化、起砂、脱皮等现象。旧墙体需根据实际情况进行去尘处理，油污过重的墙体应用强碱溶液处理。

2、趁湿抹灰，或批刮腻子：直接用刷子将303胶液刷涂于基层上，随即趁湿抹灰或者批刮腻子，底灰厚度应控制在5mm以内，参考用量5~6m2/kg。

3、基层拉毛：按照303:水泥:黄砂=1:1.5:2比例搅拌成均匀的胶浆，用扫帚、滚刷等工具将胶浆甩刷于基层，待干硬后抹灰，参考用量2~3 m2/kg。

4、掺入法批刮腻子：将303直接掺入到腻子中，或相当于腻子的水泥、灰钙、重钙粉、滑石粉等类似腻子的混合料中，搅拌均匀，稠度就施工要求而定，参考用量3~5 m2/kg。

5、配制建筑粘结剂：在303胶液中掺入适量的水泥细砂混合填料，搅拌成粘稠状水泥砂浆，即可用作粘贴陶瓷砖、釉面砖、花岗岩、大理石等面砖的水泥基粘贴材料。填料的配合比为水泥:细砂= 1:2，结合层厚度以 3mm计，界面剂参考用量1~2 m2/kg。

包装储存：20公斤/桶,或50公斤/桶。储存在5～40℃阴凉通风处，严禁曝晒和受冻，储存6个月。产品无毒不燃，贮存运输可按《非危险品规则》办理。

厂家电话：18213147636秦经理

厂家电话：18213147636秦经理

厂家电话：18213147636秦经理